’19년 10월 수입 석탄재 방사선 측정결과

회사명	석탄재 반입량(톤)		방사선량(µ㏜/h)		입항 항구
	국내산	수입산	대기중	석탄재
한라시멘트	649.11	8,159	0.05~0.09	0.07~0.09	옥계항